| 化学基礎 No.5 化学と人間生活 | 理科 松本 |
| --- | --- |

［金属と化学］つづき

|  | リチウム | カリウム | カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | 亜鉛 | 鉄 | ニッケル | スズ | 鉛 | 銅 | 水銀 | 銀 | 白金 | 金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li | K | Ca | Na | Mg | Al | Zn | Fe | Ni | Sn | Pb | Cu | Hg | Ag | Pt | Au |
| 単離年 | 1821 | 1807 | 1808 | 1807 | 1808 | 1825 | B.C.1000 | B.C.2500 | 1751 | 有史前 | 有史前 | 有史前 | 有史前 | 有史前 | 有史前 | 有史前 |
| 融点（℃） | 181 | 63 | 842 | 883 | 650 | 660 | 420 | 1538 | 1455 | 232 | 327 | 1085 | -39 | 962 | 1768 | 1064 |

純粋でない金属は、広い意味での　酸化を受けている

酸化を受けた金属を純粋にする作業を　製錬という

鉱石中に純粋な状態で存在する金属は、銅～金

炭素などの還元剤で製錬できる金属は、亜鉛～鉛

電気で還元して製錬する金属は、リチウム～アルミニウム

電気の利用は1800年ボルタの電堆の発明まで待つ必要がある

金属の利用の歴史は　還元の歴史である